ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR EP/33/2020 Z DNIA 24.04.2020

Specyfikacja techniczna:

100.01.001.1 Korpus silnika

100.10.001.1 Pokrywa reduktora

100.02.001.1 Miska olejowa

Wymiary i tolerancja:

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym poszczególnej części.

Niezwymiarowane promienie R3

Niezwymiarowane pochylenia odlewnicze max 3° ( w przypadku odlewu)

Materiał:

Odlew lub wydruk 3D

Ak9 lk tb (AlSi9Mg) wg PN-76/H-88027

Ak51 lk tb (AlSi5Cu1) wg PN-76/H-88027

AC-42100-T6 (AlSi7Mg0,3) wg PN-EN 1706:2001

AC-43000-T6 (AlSi10Mg) wg PN-EN 1706:2001

Obróbka cieplna:

Zgodnie z wymaganiami materiału

Wymagane własności mechaniczne:

HB: 70÷90

Rm≥190 MPa

A5≥0,5%

Stan powierzchni nie obrabianych:

zaczyszczone, piaskowane

Kontrola: RTG każdej sztuki

Obróbka mechaniczna:

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym – zespół technologiczny

Naddatki na obróbkę mechaniczną w tolerancji

Blok silnika:

https://www.dropbox.com/s/vuhg89dj7t9ls2p/100.01.001.1%20%5BKad%C5%82ub%20silnika%5D.rar?dl=0

Pokrywa reduktora:

https://www.dropbox.com/s/y7oeyyhyyc6gkkj/100.10.001.1%20%5BObudowa%20reduktora%5D.rar?dl=0

Miska olejowa:

https://www.dropbox.com/s/ic8mi3r7sf276gf/100.02.001.1%20%5BMiska%20oleju%5D.rar?dl=0

Hasło: OPOS2020